项目榜单

| 榜单名称 | 退役电池绿色回收与低碳循环关键技术与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年12月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 目前行业中普遍存在以下几项关键性问题： 1.退役锂电池结构复杂，种类多，结构胶解离极难，拆解方法兼容性差，拆解效率低； 2.电池破碎分选后，黑粉中残留约5%的铜铝粉，深度分选难度大； 3.现有湿法回收体系中含锂溶液有大量的镍、钴、锰、铁等杂元素，且后端除杂流程长、物耗高、锂损失大，形成的碳酸锂纯度仅能达到粗制级或工业级； 4.电池材料前驱体合成反应速度与形貌控制难，掺杂包覆等改性效果差，再生产品难以原位利用，回收经济性不足。 5.现有电池回收产业链短、散等问题突出，三废协同处置能力不足，节能、减排、降碳效果差。 为解决以上问题，需开展退役锂电池绿色回收与低碳循环关键技术及产业化应用研究。 具体工作方案包括以下几项： 1.开发退役电池高效批量拆解技术，开发电芯带电安全破碎技术，开发梯度破碎及精深分选技术； 2.开发多源含锂溶液优先提锂和深度除杂技术，开发电池级碳酸锂短流程制备技术； 3.研究高性能正极材料及其前驱体制备工艺； 4.研究石墨渣再造高性能负极材料制备技术，开发伴生渣全量利用再造建筑基材新工艺； 5.研究退役电池-再生材料生命周期碳足迹，建立碳排放计算标准体系；建设退役电池绿色低碳回收全链条一体化生产线。 考核指标包括以下几项： 1.电池拆解技术兼容20种及以上电池规格，电池单体拆解效率＞500个/小时，芯壳分离准确率＞98%，电池黑粉铜铝残留率≤1%； 2.锂选择性浸出率≥95%，锂回收率≥93%，再生碳酸锂纯度≥99.5%，达到电池级应用水平； 3.磷酸铁产品铁磷比0.975-0.985，比表面积2-6m2/g，杂质硫含量≤600ppm； 4.再生磷酸铁锂材料0.1C充电比容量≥155mAh/g，成本相比行业水平低10%以上；再生高镍三元正极材料比容量≥225mAh/g，首次充放电效率≥95%；再生石墨产品比容量≥350mAh/g，首次充放电效率＞92%； 5.应用于广东省的电池回收生产线，全链条减碳30%以上； 6.申请与核心技术相关的高质量知识产权，形成国家、行业或团体标准。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 1.打造要素齐备的产业生态，强化广东新型储能产业全球引领地位。广东省可依托新能源产业链为撬动支点，通过科技创新和产业布局优化，率先构建一个要素齐备、模式清晰、高度聚合的新型储能全产业生态闭环，形成百亿电池回收项目、千亿环保与新材料集群、万亿新型储能市场，实现明显的经济社会效益，再造一个新广东的同时为全国新能源产业发展提供可供借鉴的经验模式，实现全球范围内的领先发展。 2.强化对新能源材料中战略金属资源的控制能力,建立超10万吨的战略金属资源库。以锂电池大规模退役潮为背景、锂电池回收技术突破为支撑，打造战略金属材料的循环永续利用的新模式，挣脱资源短缺对新能源行业的束缚，从根源上解决资源“卡脖子”难题, 保障我国新能源产业整体安全。 3.以全链条“低碳循环”为支撑，建立全国“双碳”先导产业示范区。通过锂电池回收和资源化利用，可以有效减少因原矿资源开采、矿物精炼等环节获取原材料所导致的温室气体排放，有助于降低电池正极材料的碳足迹30%以上，提升新能源产业在国际上的竞争力。依托产业集聚所带来的全链条一体化生产优势，发挥规模效应，实现储能产业低碳价值链，在全球范围内率先建立循环经济的低碳标杆产业示范区，助力广东省率先实现双碳目标。 |  |  |